Zleceniodawca:

Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Remont nawierzchni jezdni oraz chodnika ulicy Chłodnej
w Sosnowcu”

Spis treści:

1. Część ogólna

2.  Rozbiórka nawierzchni jezdni oraz chodnika

3.  Regulacja oraz wymiana elementów wpustów drogowych oraz studni kanalizacyjnych

4. Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z krawężnikami betonowymi

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zamówienia i uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.1.1. Nazwa zamówienia

„Remont jezdni w ciągu ul. Ignacego Kraszewskiego”, zakres „Wymiana krawężników drogowych wraz z wymianą i regulacja urządzeń infrastruktury sieci kanalizacyjnej”

1.1.2. Inwestor

GMINĄ SOSNOWIEC

41-200 Sosnowiec, aleja Zwycięstwa 20

NIP: 644-345-36-72

w imieniu której występuje

MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22/1,

1.2. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja realizowana będzie w ciągu ul. Chłodnej w Sosnowcu, na terenie dzielnicy Śródmieście, na działce nr 3309.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Stan istniejący:

Obecny stan techniczny nawierzchni na przedmiotowym odcinku jezdni jest niedostateczny. Powierzchnia jezdni jest nierówna, występują miejscowe niewielkie zapadnięcia nawierzchni. Komunikacja pieszych odbywa się po chodniku, który wykonany jest tylko na fragmencie przedmiotowego remontu. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z prefabrykowanych elementów betonowych typu trylinka, a nawierzchnia chodnika z płytek betonowych. W zakresie jezdni znajdują się dwie studnie kanalizacji ogólnospławnej oraz jeden wpust drogowy. Powyższe elementy infrastruktury kanalizacyjnej wymagają regulacji wysokościowej.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotowe zadanie ma na celu poprawę stanu technicznego jezdni ul. Chłodnej oraz zapewnienie bezpiecznego poruszania się pieszych poprzez wykonanie chodnika w całym zakresie drogi.

W ramach całego zadania wchodzi wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej na powierzchni jezdni oraz chodnika oraz wymiana i regulacja elementów urządzeń sieci kanalizacyjnej.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Pracami towarzyszącymi, są wszelkie prace przygotowawcze i pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanie materiałów przed rozpoczęciem robót.

Pracami towarzyszącymi są wszelkie prace związane z zabezpieczeniem budowy przed wpływami atmosferycznymi, zabezpieczeniem wykonanych robót oraz roboty porządkowe.

Wyszczególnienie podstawowych prac towarzyszących i pomocniczych:

- niezbędne pomiary,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- zabezpieczenie elementów wcześniej wykonanych,

- przygotowanie podłoży,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów i usunięcie odpadów, materiałów zbędnych z placu budowy,

- likwidacja stanowiska roboczego

1.5. Dojścia i dojazdy

Roboty objęte zamówieniem wykonywane są w bezpośrednim sąsiedztwie utwardzonych dróg publicznych. W związku z powyższym nie ma konieczności budowania osobnych wjazdów lub dróg technologicznych. Jednak w związku z tym, że w trakcie prowadzonych robót będzie prowadzony ruch samochodowy, Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca prowadzenia robót oraz zachowania szczególnej uwagi.

1.6. Warunki gruntowo-wodne

Z uwagi na charakter prowadzonych prac budowlanych nie wykonano ekspertyzy.

1.7. Wpływ na środowisko

Na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. Wszelkie odpady powstałe w trakcie prowadzenia robót należy poddać utylizacji. Koszt utylizacji odpadów spoczywa po stronie Wykonawcy. Protokół z utylizacji należy przedstawić Zamawiającemu do wglądu.

1.8. Określenia podstawowe

Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowa o:

- budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę)

- konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia,

- koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni,

- nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służący do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 	na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu,

- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 	Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 	drogi,

- podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 	tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót,

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
	i znajdują się urządzenia zaplecza budowy,

- zadaniu budowlanym – należy przez to rozumieć część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca 	odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 	przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 	związanych z budową.

- wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę lub organizację wykonującą roboty budowlane.

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z zapisami umowy, procedurą, specyfikacją techniczną.

1.9.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.9.2. Zgodność robót z zapisami umowy i Specyfikacji technicznej (ST)

Zapisy umowy, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego, Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

Zakres prac do wykonania

1. Rozbiórka nawierzchni jezdni oraz chodnika.

2. Uzupełnienie i zagęszczenie dołów i nierówności powstałych w trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych.

3. Wymiana wpustu drogowego  wraz z wymianą przykanalika oraz wykonaniem połączenia szczelnego.

4. Wymiana dwóch włazów kanalizacyjnych wraz z montażem pierścieni odciążających.

5. Wykonanie wymiany podbudowy oraz nowej nawierzchni jezdni oraz chodnika wraz z wykonaniem nowej podbudowy z kruszywa łamanego.

5. Utylizacja materiałów rozbiórkowych oraz innych materiałów powstałych w trakcie prowadzenia robót.

6. Uporządkowanie terenu.

1.8.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych podczas budowy. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej prowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.8.4. Ochrona środowiska podczas prowadzenia robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujące się na terenie budowy, a mogące ulec uszkodzeniu.

1.8.5. Ochrona przeciwporażeniowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.8.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca zaznajomi wszystkich pracowników fizycznych i umysłowych o rodzaju i sposobie kolejności realizacji robót budowlanych i ewentualnych zagrożeń, które mogą wystąpić.

1.8.7. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazania obiektu Zamawiającemu.

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane elementy robót do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren budowy lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

2. Rozbiórka nawierzchni jezdni oraz chodnika

2.1. Wstęp

2.1.1. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST, dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką drogowych krawężników betonowych.

Rozbiórce podlega:

a) krawężnik drogowy betonowy,

b) ława betonowa,

c) nawierzchni jezdni wykonana prefabrykatów betonowych typu trylinka oraz nawierzchni chodnika wykonanej z betonowych płytek chodnikowych.

2.2. Materiały

Nie występują

2.3. Sprzęt

Do wykonania robót związanych z rozbiórką drogowych krawężników betonowych wraz z ławą betonową oraz nawierzchni wykonanej z betonowych prefabrykatów brukowych, sprzęt mechaniczny dostosowany do zakresu robót, młoty pneumatyczne, samochody ciężarowe oraz koparki umożliwiające załadunek na środki transportowe.

2.4. Transport

Dowolny środek transportu, ze wskazaniem na jednostki samowyładowcze przy wywozie gruzu. Elementy z rozbiórki należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

2.5. Wykonanie robót

Elementy powstałe w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych będą załadowane na środki transportowe
i wywiezione na wysypisko gruzu.

Teren po wykonaniu rozbiórki należy uporządkować.

2.5. Kontrola jakości robót

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. Należy zagęścić grunt wypełniający ewentualne doły po usuniętych elementach.

2.6. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką krawężników jest m.

2.7. Podstawa płatności

Cena wykonania robót – nie określa się – sposób rozliczenia kontraktu ustala się jako ryczałt.

W ramach kosztów należy uwzględnić:

- rozbiórkę betonowych krawężników drogowych wraz z ławą betonową,

- rozbiórkę nawierzchni jezdni oraz chodnika,

- oczyszczenie terenu po rozbiórce,

- uzupełnienie i zagęszczenie ewentualnych dołów i nierówności powstałych wskutek wykonanych prac,

- odwóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

3. Regulacja oraz wymiana elementów wpustów drogowych oraz studni kanalizacyjnych

3.1. Wstęp

3.1.1. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST, dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi robotami związanymi z wymianą i regulacją wpustów drogowych oraz włazów kanalizacyjnych.

3.1.2. Określenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej eksploatacji kanału.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji
i przewietrzania.

Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego.

Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego.

Studzienka kanalizacyjna – urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej eksploatacji kanału.

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych , umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

Przykanalik – część sieci kanalizacyjnej łączącej studnię rewizyjną z kolektorem zbiorczym.

Przejście szczelne – uszczelnienie przeznaczone do wykonania bezciśnieniowego szczelnych przejść rurowych.

3.2. Materiały

Wszystkie materiały stosowane do wymiany muszą posiadać certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.

3.2.1. Wpusty uliczne

Wpusty uliczne żeliwne - typowe wpusty jezdniowe o wymiarach 390x590, klasy D400 odpowiadające normom PN-EN-124:2000 oraz PN-H-74022.

3.2.2. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane

Regulację krat wpustów do poziomu projektowanej nawierzchni wykonać za pomocą pierścieni dystansowych polimerowych lub betonowych.

3.2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

3.2.4. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu B 10 i B 20 należy stosowa

:

− żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [13],

− piasek wg PN-B-11113:1996 [15],

− kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [14] i WT/MK-CZDP84 [25]

3.2.5. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe należy stosowa

jako: − włazy żeliwne samopoziomujące typu ciężkiego klasy                  D-400 odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [21] umieszczane w korpusie drogi.

3.2.6. Kręgi betonowe prefabrykowane

Do regulacji wysokościowej studzienek kanalizacyjnych należy stosowa

prefabrykowane kręgi żelbetowe o średnicy zależnej od średnicy regulowanej studni, wysokości 50 cm, z betonu klasy min. C25/30.

3.3. Sprzęt stosowany do wykonania wymiany i regulacji pionowej wpustu ulicznego oraz włazów kanalizacyjnych

Wykonawca przystępujący do wykonania wymiany i regulacji, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

− piły tarczowej,

− młota pneumatycznego,

− samochodu skrzyniowego,

− sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).

3.4. Transport

Transport materiałów na plac budowy będzie odbywał się przy zastosowaniu środków transportu kołowego. Materiały podczas transportu należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie występowała możliwość ich uszkodzenia

3.5. Wykonanie robót

3.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

3.5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczęciem wykopów należy zdjąć warstwę nawierzchni bitumicznej i podbudowy, następnie wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie.

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład, nadmiar gruntu na miejsce utylizacji.

3.5.3. Regulacja wysokościowa (przebudowa) studni kanalizacyjnych z montażem pierścienia odciążającego i włazu D400

Zakres robót:

- rozbiórce nawierzchni wokół studni,

- demontażu włazu żeliwnego,

- demontażu płyty pokrywowej,

- wykonaniu wykopu pod pierścień odciążający i podbudowę betonową,

- wykonaniu podbudowy z betonu C12/15,

- montażu prefabrykowanego pierścienia odciążającego,

- montażu nowej płyty pokrywowej,

- montażu nowego włazu żeliwnego samopoziomującego klasy D-400,

- oczyszczeniu studni.

3.5.4. Wymiana i regulacja wpustu ulicznego wraz z wykonaniem zasyfonowania połączenia

Zakres robót:

- usunięcie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej lub innej i podbudowy z betonu,

- wykonanie wykopów do istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej,

- demontaż żeliwnego wpustu ulicznego,

- montaż kompletnego wpustu żeliwnego D400,

- wykonanie zasyfonowania,

- regulacja pionowa wpustu,

- zasypanie wykopów i wywóz urobku,

- przywrócenie nawierzchni do pierwotnego stanu (prawidłowego stanu),

- przekazanie pozyskanego złomu żeliwnego zgodnie z ustaleniami z Przedstawicielem Zamawiającego.

3.6. Kontrola jakości robót

3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.

3.6.2. Odbiór robót

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty rozbiórkowe,

- - montaż pierścienia odciążającego i płyt,

- - montaż kompletnego włazu samopoziomującego,

- regulacja wysokościowa włazu,

- regulacja wysokości studzienki.

3.7. Podstawa płatności

3.7.1. Cena jednostki obmiarowej wykonania wymiany regulacji pionowej oraz wykonania zasyfonowania wpustu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- roboty rozbiórkowe,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie wymiany kompletnego wpustu ulicznego,

- wykonanie regulacji pionowego wpustu ulicznego,

- ułożenie nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

3.7.2. Cena jednostki obmiarowej wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

- oznakowanie robót,

- roboty rozbiórkowe,

- - roboty ziemne,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- montaż kompletnego włazu żeliwnego samopoziomującego,

- - montaż pierścieni odciążających i płyt,

- - regulacja wysokościowa włazu kanalizacyjnego,

- - odtworzenie warstw konstrukcyjnych wokół studni kanalizacyjnej,

- odwiezienie oraz utylizacja odpadów,

- odwiezienie sprzętu.

4. Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z krawężnikami betonowymi

4.1. Wstęp

4.1.1. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST, dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z układaniem drogowych krawężników betonowych.

4.1.2. Określenia podstawowe

krawężnik betonowy – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe,

ława – warstwa nośna, służąca do umocowania krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt,

podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie,

betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji,

spoina – odstęp między przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

4.2. Materiały

4.2.1. Krawężniki betonowe i obrzeża

Do obramowania jezdni należy stosować krawężniki uliczne o wymiarach 15x30x100cm oraz krawężniki najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm.

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych nie powinny przekraczać:

– długość: ±1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 mm,

– wysokość i szerokość: ±5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm.

4.2.2. Betonowa kostka brukowa

Kształt i kolor kostek musi być tożsama do elementów użytych w sąsiadującej nawierzchni. Zaleca się aby kolor kostki ułożonej na chodnikach miał kolor szary.

Kostki kolorowe powinny być barwione w masie substancjami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych.

Na nawierzchnie należy stosować kostki grubości 8 cm. Wymiary kostek muszą być dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0; 1,5; 2,0 m bez konieczności przecinania elementów przed wbudowaniem w nawierzchnię.

4.2.3. Cement

Cement użyty do wytwarzania betonów nie powinien być mniejszy niż 32,5N wg PN-EN 197-1, posiadać deklarację zgodności.

4.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki oraz zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.

4.2.5 Materiał na podsypkę i wypełnienia szczelin

Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową:

- 1:4 dla podsypki z cementu klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-B 06712

-  1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu klasy 32,5  PN-EN 197-1

4.2.6. Beton

Beton klasy C12/15 na ławy betonowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B 06250

4.3. Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:

-  betoniarek do przygotowywania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

-  wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych,

4.4. Transportu

Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszaniem się oraz uszkodzeniem.

Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed wyschnięciem, wpływami atmosferycznymi oraz segregacją.

4.5. Wykonanie robót

4.5.1. Wykonanie koryta pod ławy

Ławę betonową pod ułożenie nowych krawężników należy wykonać w wykopie powstałym podczas rozbiórki istniejących krawężników. Przed ułożeniem ławy należy wyrównać wykop. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu powinien wynosić min 0,97.

4.5.2. Wykonanie koryta pod nawierzchnię

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyrównane i zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy niż 0,97. Dopuszczalne tolerancje:

- dla głębokości wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm,

- dla szerokości koryta wynoszą ± 5 cm.

4.5.3. Ławy

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w korycie. Beton ułożony w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Układaną mieszankę betonowa należy zagęszczać ubijakami ręcznymi lub mechanicznymi. Dla dłuższych odcinków należy wykonywać dylatację co max. 50 m.

4.5.4. Układanie krawężników

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej. Grubość warstwy podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosić 5 cm po zagęszczeniu.

Ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym przepuszczalnym, zagęszczonym gruntem.

4.5.5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać w temperaturze otoczenia nie mniejszej niż +50C. Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 00C do +50C, przy czym jeżeli w nocy spodziewane są ujemne temperatury, ułożoną kostkę należy zabezpieczyć materiałami trudno przewodzącymi temperaturę.

Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2-3 mm. Po ułożeniu kostki, szczeliny między elementami należy wypełnić mieszanką cementowo-piaskową, piaskiem, lub innym materiałem umożliwiającym wypełnienie szczelin na całej ich długości.

Następnie należy zamieść powierzchnię z ułożonej kostki przy pomocy szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje się zagęszczarki płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi ubijanej powierzchni do środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym.

Do ubijania ułożonej nawierzchni nie należy stosować walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem użytym wcześniej do ich wypełnienia i zamieść nawierzchnię.

4.5.6. Spoiny

Szerokość spoin na złączach krawężników powinna wynosić 1 cm. Spoiny po dokładnym oczyszczeniu  należy wypełnić zaprawą cementową lub innym materiałem posiadającym deklarację zgodności lub aprobatę IBDiM. Powierzchnię styków należy zatrzeć na gładko.

Należy zwrócić szczególną uwagę na estetykę wykonanych spoin i ułożonych krawężników.

4.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnię wykonaną na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu nie należy poddawać bezpośrednio po wykonaniu działaniu ruchu ciężkiego. Bezpośrednio po wykonaniu spoinowania zaprawą cementowo-piaskową należy chronić nawierzchnię przed wpływem intensywnych opadów atmosferycznych.

4.7. Kontrola jakości robót

4.7.1. Kontrola przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić:

- kształt i wymiar krawężników

- uszkodzenia krawężników

- cechy fizyczne i mechaniczne

Pomiary długości i głębokości uszkodzeń, wymiaru i kształtu należy wykonywać z dokładnością do
1 mm.

4.7.2. Kontrola w trakcie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola powinna obejmować zgodność wykonywanych robót z założeniami zadania oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania robót zgodnie z zapisami ST.

4.7.3. Kontrola ustawienia krawężników

Ustawienie krawężników należy sprawdzać:

- odchylenie linii krawężników w planie,

- wysokość posadowienia krawężników,

- równość górnej powierzchni krawężników,

- dokładność wypełnienia spoin,

- kontrolę wizualną wbudowanych krawężników pod kątem ich nierówności i iuszkodzęń

Dopuszczalne przyjęte odchyłki montażu krawężnika:

- usytuowanie w planie ± 5cm na każde 100 m krawężnika

- równość górnej powierzchni , prześwit 1 cm pod 3 m łata brukarską.

Wypełnienie spoin (sprawdzanych co 20 m) powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na całej jej głębokości.

4.8. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m (metr bieżący) ustawionego krawężnika oraz obrzeża betonowego, a także metra kwadratowego ułożonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej jezdni oraz chodnika

4.9. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wskazanych ST dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu. Odbiorowi robót zanikających oraz ulegających zakryciu podlegają: wykonanie koryta pod ławy, wykonanie ławy, wykonanie podsypki.

4.10. Podstawa płatności

Cena wykonania robót – nie określa się – sposób rozliczenia kontraktu ustala się jako ryczałt.

W ramach kosztów należy uwzględnić:

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

– wykonanie koryta,

– wykonanie szalunku,

– wykonanie ławy,

– wykonanie podsypki,

– ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,

– wypełnienie spoin krawężników zaprawą lub masą zalewową (w zależności od rodzaju ławy),

– zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,

– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST.

5. Zieleń

W zakresie przedmiotowych robót jest wykonanie wyrównania terenu w zakresie 1 m od wykonanego umocnienie z kostki brukowej. W zakresie wyrównania terenu wchodzi uzupełnienie brakującego gruntu, ułożenia warstwy humusu grubości min. 5 cm oraz obsianie terenu mieszanka traw niskich.

5.1. Materiały

5.1.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana              w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

5.1.2. Ziarniaki traw

Zastosować należy gotową mieszankę trawnikową na tereny parkowe. Powinna ona mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana i oznaczoną zdolność kiełkowania.

5.2. Sprzęt

Sprzęt stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- szpadel, łopata,

- widły,

- grabie,

- walec,

- taczka,

- glebogryzarka,

- kosiarka, kosiarka-wertykulator,

- wertykulator ręczny lub na kółkach,

- nakładki na buty do areacji,

- nożyce do trawy.

5.3. Wykonanie robót

5.3.1. Trawniki. Wymagania dotyczące wykonania trawników:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

- teren powinien być poddany uprawie przy użyciu glebogryzarki i narzędzi ręcznych,

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się na równi                       z powierzchnią trawnika,

- teren powinien być wyrównany i splantowany,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy jest okres wiosenny, najpóźniej siać można do połowy września,

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody, jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych gotowa.

5.3.2. Humusowanie

Przed przystąpieniem do prac związanych z humusowaniem wykonawca zobowiązany jest do wykonania badania gleby – analizy chemicznej na zawartość makroskładników, składu granulometrycznego i pH gleby oraz określić zalecenia nawozowe. Po przeanalizowaniu wyników, należy podjąć optymalne działania w zakresie poprawy warunków glebowych poprzez zastosowanie odpowiednich nawozów.

Grubość warstwy urodzajnej (humusu) powinna wynosić 5 cm po modelowaniu i zagęszczeniu.

5.4. Kontrola jakości robót

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,

- prawidłowego uwałowania terenu,

- gęstości zasiewu nasion.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

5.5. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy wykonania trawników.

5.6. Podstawa płatności

Cena jednostki obmiarowej. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone dla całości kontraktu – nie ustala się ceny jednostkowej dla humusowania i obsiania trawą.

W zakresie ceny należy uwzględnić:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zakładanie trawników,

- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.